КОД ПРОДУКТА	С520…Е

Название	UNIVERCOLOR SERIE COLORATA

Описание	Краситель универсальный

## ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (20°C) 	11” (+-1) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	2-3% (+-1) %

Вес (20°C) 	0,840 (+-1%) Kg/lt

НАНЕСЕНИЕ	Распылением

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## Отвердитель	                                              			     % catalisi

## Отв. альтернативный	                                                              Эффект 2° cat.

Разбавитель	Ацетон/Нитро	% разбавления наливом

Полиуретан/Вода/ 	% разбавления распылением	100-400%

Pot life                              	Смесь воды и ацетона 1:1

Вязкость  нанесения (20°C) наливом

Вязкость нанесения (20°C) распылением

Сухой остаток нанесения наливом:

Сухой остаток нанесения распылением:

РАСХОД 	10-40 g/m2 на один слой

Сушка при 20(

Пылестойкость 					Шлифовка

Брать в руки через		Повторное нанесение   после 10-30(

Складирование

Система сушки горячим воздухом:

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):

Шлифовка:

ПРИМЕНЕНИЕ: Краситель универсальный, предназначен для всех типов  дерева, может взаимодействовать  с различными растворителями и водой

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения

| Сектор использования | MЕБЕЛЬ |
| --- | --- |
| Тип древесины | Обычный |
| Нанести краситель UNIVER COLOR разбавленный 1:4 раствором воды и ацетона 1:1 |
|  | Код | Продукт | Нанесение | расход (g/m2) |
|  | С520...Е | UNIVERCOLOR | РАСПЫЛЕНИЕ | 50-80 |
| После 10-30 минут нанести один слой грунта с отвердителем В370Е на 50% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход(g/m2) |
|  | G920Е | POLIFOND TX 92 | РАСПЫЛЕНИЕ, AIRLESS, налив | 150-200 |

| После 60-90 минут нанести второй слой грунта |
| --- |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | G920Е | POLIFOND TX 92 | РАСПЫЛЕНИЕ, AIRLESS, налив | 150-200 |
| После 4-6 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой лака |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | Н350…Е | POLIPAC TX 35 VARI GLOSS | РАСПЫЛЕНИЕ, AIRLESS, налив | 120-140 |

# Text boxes

Техническая характеристика