КОД ПРОДУКТА	Е500Е

Название	NITROFOND 500

Описание	Грунт прозрачный однокомпонентный

## ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (20°C) 	90” (+-5) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	30% (+-1) %

Вес (20°C) 	0,960 (+-1%) Kg/lt

НАНЕСЕНИЕ	Распылением, наливом, airless

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## Отвердитель						                       % catalisi

Отв. альтернативный		Эффект 2° cat.

Разбавитель	DIL. NITRO SPECIAL (Р 700)	% разбавления наливом	20-30%

% разбавления распылением	30-40%

Pot life

Вязкость  нанесения (20°C) наливом	20-25” DIN 4 (разбавленный на 20-30% наливом)

Вязкость нанесения (20°C) распылением	15-20” DIN 4 (разбавленный на 30-40% распылением)

Сухой остаток нанесения наливом:

Сухой остаток нанесения распылением:

РАСХОД 	120-180 g/m2 на один слой, на два слоя примерно 300 g/m(

Сушка при 20(

Пылестойкость 	15’				Шлифовка		 через 3 часа

Брать в руки через	60’	Повторное нанесение   через 8 часов

Система сушки горячим воздухом:

20 минут при температуре 15-25°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):

Шлифовка: 	шлифовальная бумага 220-400

ПРИМЕНЕНИЕ: Грунт нитро прозрачный с отличным наполнением, для традиционной мебели.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения

| Сектор использования | MЕБЕЛЬ |
| --- | --- |
| Тип древесины | Обычный |
| Нанести краситель UNIVERCOLOR разбавленный 1:4 раствором воды и ацетона |
|  | Код | Продукт | Нанесение | расход (g/m2) |
|  | С520...Е | UNIVERCOLOR | РАСПЫЛЕНИЕ | 60-80 |
| После 10-30 минут нанести один слой грунта разбавленный Р700Е на 30% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход(g/m2) |
|  | Е500E | NITROFOND 500 | РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ, AIRLESS | 120-180 |

| После 60 минут нанести второй слой грунта |
| --- |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | E500E | NITROFOND 500 | РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ, AIRLESS | 120-180 |
| После 8 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой лака разбавленный Р700Е на 30% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | F170…Е | NITROРАС 332 VARI GLOSS | РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ, AIRLESS | 120-150 |

# Text boxes

Техническая характеристика