| Овесцелл | НЦ - шлифуемый грунт |  |
| --- | --- | --- |
| Группа продукта 1340 |  |  |
| 1.Описание | Очень быстро сохнущий шлифуемый грунт для открытопористой отделки мебельных изделий. Лакокрасочный материал, пригодный для нанесения распылением и наливом. Не содержит формальдегида. Превосходная шлифуемость. |
| 1.1. Области применения | В мебельной промышленности и при внутренних отделочных работах, для отделки кухонной мебели, для всех пород дерева и материалов из древесины. |  |
| 1.2. Ассортимент | НЦ - шлифуемый грунт | № рецептуры 134007 |
| Отвердитель | нет |  |
| Растворитель | Лузорас НЦ 1 | 196001 |
| 1.3. Фасовка | Одноразовые ёмкости по 4,5 кг, 25 кг, 180 кг. |  |
| 2. Спецификация | Связующее вещество | НЦ, алкидная смола |
|  | Поставочная вязкость согласно DIN вискозиметром (4 мм | прибл. 240 с |
|  | Содержание сухого остатка | 30% |
|  | Плотность (20( С) | прибл. 0,92 кг/л |
|  | Пропорция при смешивании | - |
|  | Жизнеспособность (potlife), является актуальным лишь при использовании отвердителя | - |
|  | Минимальная температура при нанесении и сушке | 15( С |
|  | Максимальная влажность воздуха при нанесении и сушке | 70 % |
|  | Расход рабочей смеси (без потерь нанесения ) при 30 (m сухого слоя | прибл. 120 г/м2 |
|  | Время сушки для 30 (m сухого слоя при нормальном климате 23( С, при 65 % влажности воздуха согласно DIN. |  |
|  | -сухой от пыли через | 15 мин. |
|  | - шлифуется и готов к последующему нанесению через | 25 мин. |
|  | - полностью высушен через - штабелирование | 35 мин. |
|  | Срок хранения (20( С) в закрытой оригинальной упаковке | 12 месяцев |
|  | Точка воспламенения | (21( С |
|  | Овесцелл 1340 |  |
| 3. Выработка | Перед применением хорошо перемешать! |  |
| 3.1 Данные | Вид нанесения | Разбавление | Форсунка | Давление |
| Применения | Воздушный | растворителем НЦ 1 | 1,5 - 1,8 мм | 3 - 4 бар |
|  | Безвоздушный | по мере необходимости растворителем НЦ 1 | 0,28 - 0,38 мм | 80 -160 бар |
|  | Комбинированный | растворителем НЦ 1 | в зависимости от установки |
|  | Наливом | растворителем НЦ 1 |  |

| 3.2. Очистка прибора | Сразу же после окончания работ растворителем НЦ 1 |
| --- | --- |
| 4. Указания по технологии | Нижеследующие сведения являются руководством и примерами для применения. Индивидуальные методы применения могут иметь от них отклонения. |
| 4.1 Подложка | Изделия из древесины всех видов в мебельном производстве и при внутренних отделочных работах. |
| 4.2 Предварительная обработка | Подложка должна быть сухой и чистой, свободной от пыли, загрязнений, влажности, жира, масла и подобного. Влажность дерева не должна составлять более чем 15%. |
| 4.3 Технология нанесения | Нанести 1 слой прибл. 120г/м2 Овесцел 1340. Шлифование производить зернистостью К 280-320 и наносить последующее покрытие лаком многослойным НЦ-лаком Овесцел 1380. |
| 5. Меры безопасности | См. действующий информационный лист по мерам безопасности (EG-Sicherheitsdatenblatt) . |
| 6. Специальные указания | Предохранять упаковки от попадания прямых солнечных лучей. |